## Slide 2: Brandglas
Alexander Mattsson
Market Manager Fire protection nordic

## Slide 3: Agenda
Vår organisation
Vad är en brand?
Brandtester
Pilkington Pyrostop® Line
Hur hanteras glasen på bygget
Säkerhetsglas
Kort summering

## Slide 4: Pilkingtons brandskyddsglas
Produktion av storformat och R&D är lokaliserad i Brandglas
Globalt nätverk av lokala cutting partners
Brandskyddsglas från E30 – EI180

## Slide 5
phases
Initial fire
ignition
Smoldering fire
Developed fire
Phase of heating
Phase of cooling
Rauch, Reizwirkung, Toxizität, Korrosiviät
Brand-
risiken
Zündquellen
Entflammbarkeit
Flammenausbreitung
Wärmeentwicklung
Brandausbreitung durch Bauteilversagen
Verlust von Raumabschluss und Tragfähigkeit
temperature °C
flash over
time t
Start of fire
30min
60min
90min
925 °C
822 °C
986 °C
source: Der natürliche Brand, Skript iBMB, TU-Braunschweig (modifiziert)
Pre-flashover
Flashover & post-flashover
Vad är en brand? Standard kurvan (ISO 834)

## Slide 6
Skyddad sida
Tempratur ~ + 1000 °C
Brandglas
27 Jan 2023
Brandtest
E
EW
EI

## Slide 7: Brandklasser E,EW och EI
E - Pilkington Pyroclear® Står för integritet och innebär att inga flammor eller heta gaser skall komma igenom glaset. Denna klass ställer inga krav på varken maximal temperatur eller strålningsvärme.
EW - Pilkington Pyrodur® Står för integritet och begränsad strålning och har samma krav som E, dock med en strålningsbegränsning på max 15 kW/m².
EI - Pilkington Pyrostop® Står för integritet och isolering. För glas innebär detta en maximal temperaturhöjning, på den icke brandutsatta sidan, på 140 C˚ och max 180 C˚ i enstaka punkter.

## Slide 8: Uppbyggnad av glaset Pilkington Pyrostop® and Pilkington Pyrodur®
External Use
Internal Use
+ IGU - Option
+ IGU - Option
Intumescent layer
PVB layer

## Slide 9: Jämförelse av produkter
Notes: EN 1361-1

## Slide 10: Film

## Slide 11: Pilkington Pyrostop® Line

## Slide 12: Pilkington Pyrostop® Line
Resistance class | EI 30 | EI 60 | EI 90 | EI 120
Basic type | PS Line 30-600 (18 mm) | PS Line 60-603 OW (27 mm) | PS Line 90-600 OW (37 mm) | PS Line 120-60 OW (47 mm)
„Static type“ | PS Line 30-605 (≥ 28 mm) | PS Line 60-604 OW (≥ 36 mm) |  | 
Product range

## Slide 13: Pilkington Pyrostop® Line 30-600
5 mm gap filled with
UniBond 3B or Ceresit 3B only!
(without additional glazing tape)

## Slide 14: Pilkington Pyrostop® Line 60->
5 mm gap filled with
UniBond 3B / Ceresit 3B
5 mm gap filled with
UniBond 3B / Ceresit 3B

## Slide 15: Pilkington Pyrostop® Line
30-604
Pilkington
Deutschland AG
Werk 1, 04/16
Pilkington Pyrostop Line
Germany
30-604
Pilkington
Deutschland AG
Werk 1, 04/16
Pilkington Pyrostop Line
Germany
30-604
Pilkington
Deutschland AG
Werk 1, 04/16
Pilkington Pyrostop Line
Germany
Position of glass is required during ordering process
View from inside/non PVB side
Left pane
Middle pane
Right pane

## Slide 16
Vertical Stocking
Avoid the influence of weather
Do not damage/modify edges
No pressure glazing
Handle properly
Hantering av glasen

## Slide 17: Vårt recept för brandglas!

## Slide 18: Confidence since 40 years
Tried – Tested – Trusted
since 1978

## Slide 19: Temperature comfort zone
High-end temperature resistance
-40°C | +50°C

## Slide 20: Sustainability at its‘ best
Sustainable since more than 40 years

## Slide 21: 10-years-haze-free-guarantee!!!

## Slide 22: Brandschutzglas made by Pilkington